Acczent Excellence 70 RUBY

Kompaktní heterogenní vinylová podlahovina s ochrannou vrstvou TopClean PUR

Technická data Normy ACCZENT EXCELLENCE 70 RUBY

Klasifikace EN 685

Komerční

Průmyslový

Třídy: 34

Třídy: 43

Celková tloušťka	 			EN 428	 	2.00 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy 			EN 429 		0.70 mm

Celková váha 					EN 430 		3 000 g/m2

Povrch TopClean PUR 						Ano

Skupina otěru 				EN 660-2 		Skupina T: ≤ 2.00 mmš

Zbytkový otlak				 	EN 433 		0.05 mm

Nohy nábytku 					EN 424 		Bez poškození

Židle s pojezdovými kolečky 			EN 425 		Bez poškození

Rozměrová stálost 				EN 434 		≤ 0.10 %

Zvlění po zahřátí 				EN 434 		≤ 8 mm

Reakce na požár 				EN 13501-1 		Bfl s1 nalepeno na podklad (beton) A2fl nebo A1fl a na jakýkoliv dřevitý podklad

Protiskluznost DIN 51130			EN 13893		R10 ≥ 0.3

Sklon ke vzniku statické el.

Elektrický odpor				EN 1815		2 kV na betonu							EN 1081		R1 > 1010 _

Barevná stálost 				EN ISO 105-B02 	≥ 6

Odolnost proti chemikáliím 			EN 423 		Vysoká odolnost

Odolnost proti bakteriím 			ISO 22196:2007 	Sanitized® – vysoký protiplísňový účinek

Tepelná prostupnost

Podlahové topení				EN 10456 		0.02 m2 K/W

Počet barev/ provedení			36			(Nature: 23 – Wood: 13)

Barva (obj. č.) – 4 m šíře						25099076

Barva (obj. č.) – 2 m šíře						25098076

Balení 						EN 426		Role: 23 bm x 2 m /4 m

Záruka výrobce na materiál 			10 let od expedice z